|  | Teléfono: +56 9 9897 6861 WhatsApp: +56 9 7967 9866 Email: contacto@aispoltec.cl Web: www.aispoltec.cl Dirección: Gral. del Canto 50, Of. 301, Providencia, RM |
| --- | --- |

FICHA TÉCNICA Poliurea Elastomérica Bicomponente — Impermeabilización de Alto Rendimiento Versión Junio 2026

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La poliurea elastomérica bicomponente es una membrana de impermeabilización de alta tecnología, aplicada mediante equipo bicomponente de alta presión. Al proyectarse, los dos componentes reaccionan al instante formando una membrana continua, flexible y sin juntas que adhiere directamente a concreto y acero. Sin solventes, curado ultrarrápido y resistencia mecánica excepcional la hacen ideal para proyectos de impermeabilización exigentes.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Tipo de producto | Poliurea elastomérica bicomponente, sin solvente |
| --- | --- |
| Componente A | Poliamina — líquido levemente amarillento, viscosidad 480 cps (25 °C) |
| Componente B | Poliuretano — líquido incoloro, viscosidad 600 cps (25 °C) |
| Elongación a la rotura | 420% |
| Resistencia a la tracción | 27,2 MPa (3.950 psi) |
| Módulo de elasticidad (100%) | 10,2 MPa (1.484 psi) |
| Resiliencia | 45% |
| Tiempo de gel | 6 segundos |
| Libre de tacto (tack free) | 12 segundos |
| Temperatura de aplicación | 60 °C (componentes precalentados en máquina) |
| Colores disponibles | Incoloro, negro y gris |
| Seguridad ante el fuego | No inflamable |
| Superficie de aplicación | Concreto y acero — seca y previamente tratada |
| Vida útil del producto | 12 meses a 20–25 °C, envase perfectamente cerrado |

| VENTAJAS ✓ Alta elongación (420%) — se adapta a movimientos estructurales ✓ Curado ultrarrápido: libre de tacto en 12 segundos ✓ Sin solventes — seguro para espacios cerrados ✓ Membrana continua sin juntas ni puntos débiles ✓ Resistencia excepcional a tracción: 27,2 MPa ✓ No inflamable ✓ Adhiere directamente a concreto y acero ✓ Aplicación en una sola pasada uniforme ✓ Resistente al desgaste, productos químicos y abrasión ✓ Retorno al servicio en horas, no días | APLICACIONES → Techos y cubiertas planas (concreto, losa, zinc) → Estanques, piscinas y canales de agua → Muros y fundaciones en contacto con humedad → Suelos industriales y cámaras frigoríficas → Tuberías y estructuras metálicas → Puentes, pasos elevados y obras civiles → Naves industriales, bodegas y galpones → Recubrimiento anticorrosión en acero |
| --- | --- |

PROCESO DE APLICACIÓN

| N° | Etapa | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 1 | Preparación | Limpieza de la superficie: retiro de polvo, grasa, humedad y óxido. |
| 2 | Imprimación | Aplicación de primer de adherencia según el sustrato (concreto o acero). |
| 3 | Calentamiento | Precalentamiento de los componentes A y B a 60 °C en máquina bicomponente. |
| 4 | Proyección | Mezcla y aplicación de poliurea mediante equipo de alta presión. Gel en 6 seg. |
| 5 | Entrega | Revisión de cobertura y espesor. Curado completo a las 12 horas. |

NOTA: Los valores indicados corresponden a las especificaciones del producto suministrado. La superficie debe estar seca y preparada antes de la aplicación. Aispoltec evalúa cada proyecto para determinar el espesor y sistema de aplicación más adecuado.

AISPOLTEC  ·  RUT: 24.925.959-4  ·  contacto@aispoltec.cl  ·  +56 9 7967 9866  ·  www.aispoltec.cl