|  | Teléfono: +56 9 9897 6861 WhatsApp: +56 9 7967 9866 Email: contacto@aispoltec.cl Web: www.aispoltec.cl Dirección: Gral. del Canto 50, Of. 301, Providencia, RM |
| --- | --- |

FICHA TÉCNICA Poliuretano Expandido de Celda Cerrada — Aislamiento Térmico, Acústico e Impermeabilización Versión Junio 2026

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El poliuretano expandido de celda cerrada es un sistema bicomponente (PUR rígido) aplicado por proyección a alta presión. Al proyectarse, los dos componentes —poliol e isocianato— reaccionan al instante expandiéndose y formando una espuma rígida de celda cerrada que adhiere directamente a cualquier superficie. Crea una barrera continua, sin juntas ni puentes térmicos, con alta eficiencia energética y larga vida útil. Formulado con agentes de soplado HFO y agua: sin CFC, bajo impacto ambiental.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Tipo de sistema | PUR bicomponente rígido — proyección (spray) por equipo de alta presión |
| --- | --- |
| Estructura celular | Celda cerrada de alta eficiencia — aislamiento permanente sin absorción de agua |
| Densidad | 35 – 45 kg/m³ |
| Conductividad térmica (λ) | 0,022 – 0,026 W/(m·K) |
| Resistencia a compresión | ≥ 150 kPa |
| Estabilidad dimensional | Mínima contracción — mantiene volumen original en el tiempo |
| Sustratos compatibles | Chapa metálica, hormigón, plásticos, madera y placa OSB |
| Clasificación ignifugación | Material ignífugo con retardante de llama incorporado |
| Resistencia a roedores | Sí — estructura rígida de celda cerrada |
| Agente de soplado | HFO + Agua — ODP = 0, bajo GWP, sin CFC ni HCFC |
| Temperatura de servicio | –50 °C a +100 °C |
| Temperatura de aplicación | –5 °C a +35 °C (ambiente) |
| Espesor estándar | 3 – 10 cm (según proyecto) |
| Vida útil — bajo cubierta | Larga duración protegido de UV — según condiciones de instalación |
| Vida útil — expuesto | Requiere recubrimiento UV protector — recoatar según inspección |

| VENTAJAS ✓ Excelente aislación térmica y acústica ✓ Material ignífugo — retardante de llama incorporado ✓ Repele roedores e insectos (estructura rígida) ✓ Impermeable — celda cerrada impide absorción de agua ✓ Adhiere a metal, hormigón, madera, plástico y OSB ✓ Sin juntas ni puentes térmicos — cobertura 100% continua ✓ Formulación ecológica — sin CFC, bajo GWP (HFO + Agua) ✓ Aplicación rápida en 1 a 2 días de obra ✓ Larga vida útil bajo cubierta (protegido de UV) ✓ No requiere mantención periódica bajo cubierta | APLICACIONES → Techos y cubiertas (zinc, fibrocemento, hormigón) → Muros y fachadas exteriores e interiores → Suelos, losas y fundaciones → Cámaras frigoríficas y recintos de temperatura controlada → Tuberías, estanques y superficies industriales → Naves industriales, bodegas y galpones → Casas, edificios y condominios residenciales → Vehículos refrigerados y contenedores |
| --- | --- |

PROCESO DE APLICACIÓN

| N° | Etapa | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 1 | Preparación | Limpieza y secado de la superficie. Retiro de polvo, grasa, óxido o suciedad. |
| 2 | Imprimación | Aplicación de primer adhesivo según el sustrato (hormigón, metal, madera). |
| 3 | Proyección | Mezcla de los componentes A y B y proyección mediante equipo de alta presión. |
| 4 | Verificación | Revisión de espesores, continuidad y posibles irregularidades en la cobertura. |
| 5 | Entrega | Inspección final y entrega del trabajo terminado al cliente. |

NOTA: Especificaciones referenciadas a la ficha técnica del proveedor Pochteca Chile — Sistemas Polytherm PUR (Sistemas de Poliuretano Rígido por Proyección). Los valores pueden variar según condiciones de aplicación, temperatura ambiente y espesor requerido. Aispoltec adapta la solución a cada proyecto con asesoría técnica incluida.

AISPOLTEC  ·  RUT: 24.925.959-4  ·  contacto@aispoltec.cl  ·  +56 9 7967 9866  ·  www.aispoltec.cl