|  | Teléfono: +56 9 9897 6861 WhatsApp: +56 9 7967 9866 Email: contacto@aispoltec.cl Web: www.aispoltec.cl Dirección: Gral. del Canto 50, Of. 301, Providencia, RM |
| --- | --- |

FICHA TÉCNICA Poliuretano Proyectado de Celda Cerrada — Aislamiento Térmico, Acústico e Impermeabilización Versión Junio 2026

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El poliuretano proyectado de celda cerrada es un material de aislación térmica y acústica de alta densidad, aplicado en forma líquida mediante proyección a alta presión. Al expandirse, forma una espuma rígida de celda cerrada que adhiere directamente a la superficie tratada, eliminando puentes térmicos y creando una barrera continua, impermeable y duradera.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Tipo de espuma | Celda cerrada (closed cell) |
| --- | --- |
| Densidad | 35 – 45 kg/m³ |
| Conductividad térmica (λ) | 0,022 – 0,026 W/(m·K) |
| Resistencia a compresión | ≥ 150 kPa |
| Absorción de agua | < 3% (en volumen) |
| Permeabilidad al vapor | μ ≥ 50 |
| Clasificación ignifugación | Material ignífugo — clase B1 |
| Resistencia a roedores | Sí — estructura rígida de celda cerrada |
| Temperatura de servicio | –50 °C a +100 °C |
| Temperatura de aplicación | –5 °C a +35 °C (ambiente) |
| Espesor estándar | 3 – 10 cm (según proyecto) |
| Vida útil — bajo cubierta | > 50 años (protegido de UV, vida útil del edificio) |
| Vida útil — expuesto | > 20 años con recubrimiento UV; recoatar cada 10–15 años |

| VENTAJAS ✓ Excelente aislación térmica y acústica ✓ Material ignífugo — resistente al fuego ✓ Repele roedores e insectos ✓ Impermeable al agua y la humedad ✓ Adhiere a cualquier superficie (metal, hormigón, madera) ✓ Sin juntas ni puentes térmicos ✓ Aplicación rápida, en 1 a 2 días ✓ Vida útil superior a 50 años bajo cubierta ✓ Sin deterioro por humedad ni pérdida de propiedades térmicas ✓ No requiere mantención periódica | APLICACIONES → Techos y cubiertas (zinc, fibrocemento, hormigón) → Muros y fachadas exteriores e interiores → Suelos y fundaciones → Cámaras frigoríficas y recintos de temperatura controlada → Tuberías y estanques industriales → Naves industriales, bodegas y galpones → Casas, edificios y condominios residenciales |
| --- | --- |

PROCESO DE APLICACIÓN

| N° | Etapa | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 1 | Preparación | Limpieza y secado de la superficie. Retiro de polvo, grasa u óxido. |
| 2 | Imprimación | Aplicación de primer adhesivo según soporte (hormigón, metal, madera). |
| 3 | Proyección | Mezcla y proyección del poliuretano mediante equipo de alta presión. |
| 4 | Verificación | Revisión de espesores, uniones y posibles irregularidades. |
| 5 | Entrega | Inspección final y entrega del trabajo terminado. |

NOTA: Los valores indicados corresponden a rangos típicos del material. Las especificaciones exactas pueden variar según el proveedor, las condiciones de aplicación y el espesor requerido. Aispoltec adapta la solución a cada proyecto.

AISPOLTEC  ·  RUT: 24.925.959-4  ·  contacto@aispoltec.cl  ·  +56 9 7967 9866  ·  www.aispoltec.cl